Костянтин ЧЕРКАС

ВПЛИВ ОЗОНУ НА МІЖКРІСТАЛІТНУ КОРОЗІЮ СТАЛІ 12Х18Н10Т В СІРЧАНІЙ КИСЛОТІ

ЗАТ ”Сєвєродонецьке об’єднання Азот”

93400, м. Сєвєродонецьк Луганської  обл., вул. Півоварова5

В хімічному обладнанні часто використовуються нержавіючі сталі типу 12Х18Н10Т. Застосування даних сталей обумовлено гарною зварюваністю, механічною міцністю і високою корозійною стійкістю, що дозволяє їхнє використання в багатьох окислювально-відновних процесах [1,2]. Один зі способів прискорення окисних процесів - це заміна кисню озоном. Дія озону на сталі досить мало вивчена.

У роботі досліджено і показано візуально-оптичним оглядом, хімічним аналізом металу, металографічним дослідженням металу, потенціодинамічним і потенціостатичним дослідженнями, гравіметричними випробуваннями, що додавання О3 знижує вірогідність виникнення міжкристалічної (МКК) корозії, рис.1.

а вже в 40%-му розчині і більш концентрованому різниці у швидкостях корозії в аерованих і озонованих розчинах практично не існує. Хімічний аналіз розчинів на селективність розчинення хімічних елементів стали 12Х18Н10Т в досліджуваних середовищах показує, що в озонованих 30%-вих розчинах H2SO4 розчиняється менше Nі і Cr, чим у таких же розчинах, але аерованих. Тобто  на поверхні металу в процесі розчинення в 30%-вих розчинах залишається більше Nі і Cr - металів більш схильних до пасивації [3,4], що і сповільнює процес корозії, поверхня металу якби нікелюється і хромується. Це зменшує вірогідність виникнення МКК, що добре помітно при візуально-оптичному і металографічному дослідженнях. Усе це вказує на дію озону, що сповільнює корозію, у розчинах H2SO4 концентрацією до 30%, а також на можливість зменшення локальних видів корозії при введенні в розчини озону.

ЛІТЕРАТУРА

- Ф. Тодт. Коррозия и защита от коррозии. Москва, изд. Химия.- 1966.

- Химушин Ф.Ф. Нержавеющие стали. Изд. «Металлургия» - М. – 1967. 780 с.

- Татарченко Г., Черкас К., Кузюков А. Коррозионно-электрохимическое поведение никеля в озонируемых растворах серной кислоты. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. –2002. - №1. - С.98-100.

- Татарченко Г., Черкас К., Павлова М. О пассивации хрома в озонируемых растворах серной кислоты. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2001. – Спец. випуск №2. - С.97-101.

# Text boxes

Рис. 1. Фотографія сталі 12Х18Н10Т після гравіметричних досліджень у розчинах H2SO4: (ряди зверху вниз) 1,2 – 30%, 3 – початковий зразок; 1 – аерований розчин, 2 – озонований розчин (1-ий стовпчик – збільшення ( 50, 2-ий стовпчик –  ( 500).

На рис.1 видно, що в озонованих розчинах поверхня металу більш гладка і менш пошкоджена. Проведені гравіметричні дослідження підтверджують, що в 30%-вій H2SO4 швидкість корозії з введенням озону зменшується на порядок,